| 类型 | 双面/多层（4-12层）、喷锡板、镀金板、沉金板、喷锡金手指板、沉锡板、 有机阻焊锡板、沉银板 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- |
| 选用材料 | FR-4 CEM-3 CEM-1 |  |
| 加工板厚度 | 0.4mm - 3.0mm |  |
| 基材铜箔厚度 | 18µ、 35µ、 70µ |  |
| 最小孔径 | 0.3mm |  |
| 最小线宽 | 0.10mm |  |
| 最小线距 | 0.10mm |  |
| 阻焊油 | 感光绿油、感光黄油、感光红油、感光黑油及感光蓝油、热固油 |  |
| 外型加工方式 | 模冲、CNC、手锣、V-cut、倒角 |  |
| 公差 | 线宽±20% 孔径±3mil 外型加工：±0.13mm (特殊工艺另定) |  |
| 镀层厚度 | 镀金板： Ni层厚度：2.5 - 5µm Au层厚度：0.03 - 0.1µm 沉金板： Ni层厚度：5 -8µm Au层厚度：0.05 - 0.12µm 金手指板： Ni层厚度：2.5 - 5µm Au层厚度：0.08 - 0.12µm | 铜箔测厚仪 螺旋测微仪(千分尺) |
| 翘曲度 | ≤0.8% |  |
| 验货标准 | 按IPC-600F-2级标准验货（客户另制定除外） |  |